招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基铝加工板锭厂50T熔炼炉、保温炉内衬拆除及重新砌筑项目进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时报价，逾期将按弃标处理。

商务联系人：常小辉        联系方式：18137900563

技术联系人：张修伟        联系方式：15837986989

一、投标须知

1、本次招标采用传真报价，各投标单位请在2021年2月5日上午8-11时将报价单（每页加盖公章、签名，否则无效）传真至0379-67332447；

2、投标单位需将投标商务文件、技术方案文件按传真报价时间同步发送至邮箱307870646@qq.com（不含报价单）；

3、认真阅读招标文件、技术要求、合同条款及付款方式；并按时缴纳保证金，保证缴纳截止时间：2021年2月4日下午17时30分前；

参标的投标单位需交纳投标保证金（人民币：2万元整）。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基铝加工有限公司

开 户 行：新安县建行

账    号：41050168690800000055

4、招标范围：详见技术要求（附后）；

5、资质要求：投标单位须有相应的营业范围，并能够提供相关安全生产、施工承包等资质及近三年相近的业绩及扫描合同。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

6、资质审验：

1）本次招标资格审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行；

2）未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审；

7、评标办法：

1）本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权20%，技术部分权重40%。

2）评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

3）评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4）评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5）评标人签字：

6、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

二、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的标的物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按招标人约定的时间、地点与招标人签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

5、招标投标费用：一切与投标有关的费用均由投标人自理

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：    _                                                     投标人公章：

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2021年  月  日

50T熔炼炉、保温炉内衬拆除及重新砌筑

投标价格总表

（投标人名称）投标设备

总报价为人民币     万元（大写：人民币    万元）

单位：万元（人民币）

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50T熔炼炉内衬拆除及重新砌筑 | 详见技术要求附后 | 台 | 2 |  |  | 板锭厂 |
| 50T保温炉内衬拆除及重新砌筑 | 详见技术要求附后 | 台 | 2 |  |  | 板锭厂 |
| 总价合计大写（万元）： | 台 | 4 | ¥： |
| 备注：请详细列出维修、供货范围明细及分项报价（明细附后） |

报价说明：

1、招标文件及所附合同条款、技术要求我公司已仔细阅读，完全响应；

2、报价含 13 %增值税以及各种杂费和本合同有关的所有费用等一切费用；

3、报价有效期   120   天；

4、交货期：合同签订之日起      天内拆除砌筑完毕；

5、质保期：验收合格之日起      个月；

6、付款方式：拆除及重新砌筑验收合格90日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；

7、承诺严格按照报价（价格品牌型号）执行合同，所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人签字：

或被授权人签字：

日期： 2021年 2月 5日

板锭厂50T熔炼炉、保温炉内衬拆除并重新砌筑

技术要求

- 维修范围：

- 熔炼炉：两台熔炼炉的进铝口、导铝流槽、炉子内衬（含炉盖）、炉门等处的耐火材料全部拆除后按要求重新砌筑，更换炉眼砖和炉门护板。

- 保温炉：两台保温炉内衬、炉门等处的耐火材料全部拆除后按要求重新砌筑，更换炉门护板。

- 具体要求

- 将炉子相关部位的耐火材料全部拆出后方可开始施工。

- 熔炉底部彻筑的有关要求如下表：

| 炉底 （总厚度600mm） | 高铝砖 Lz-80或浇注料 | 300mm |
| --- | --- | --- |
|  | 防渗铝浇注料 RFTC MD40A | 100mm |
|  | 保温浇注料 | 200mm |
|  | 炉底各层厚度适当调整。 |
| 渣线下侧墙 （总厚度590mm） | 高铝砖 Lz-80 | 230mm |
|  | 防渗铝浇注料 RFTC MD40A | 70mm |
|  | 硅藻土砖 GG-0.6 | 230mm |
|  | 硅酸铝纤维板 | 60mm |
| 渣线上侧墙 （总厚度590mm） | 粘土砖 N-1 | 230mm |
|  | 硅藻土砖 GG-0.6 | 300mm |
|  | 硅酸铝纤维板 | 60mm |
|  | 其中炉口改为浇注料及锚固爪的结构形式。 |
| 炉盖 | 高强浇筑浇注料（含钢纤维） | 230mm |
|  | 硅酸铝纤维毡 | 50mm |
|  | 保温浇注料RFT LWI85 | 75mm |
|  | 采用吊挂砖均布吊挂锚固 |
| 炉门 | 浇注料RFTC MD60A | —— |
|  | 硅酸铝纤维板 | —— |
|  | 采用不锈钢锚固爪进行锚固 |
| 炉门框 | 高强浇注料RFTC QUICK50CF | 整个炉门框 |
|  | 采用不锈钢锚固爪进行锚固 |

- 保温炉维修部位的要求如下表：

| 炉底 （总厚度500mm） | 高铝砖 Lz-80或浇注料 | 230mm |
| --- | --- | --- |
|  | 防渗铝浇注料 RFTC MD40A | 90mm |
|  | 保温浇注料 | 180mm |
| 扒渣斜坡 （总厚度500mm） | 高铝砖 Lz-80 | 230mm |
|  | 防渗铝浇注料 RFTC MD40A | 90mm |
|  | 保温浇注料 | 180mm |
|  | 扒渣斜坡厚度与炉底厚度一致，根据炉底一同调整。 |
| 渣线下侧墙 （总厚度500mm） | 高铝砖 Lz-80 | 230mm |
|  | 防渗铝浇注料 RFTC MD40A | 104mm |
|  | 硅藻土砖 GG-0.6 | 116mm |
|  | 硅酸铝纤维板 | 50mm |
| 渣线上侧墙 （总厚度500mm） | 粘土砖 N-1 | 230mm |
|  | 硅藻土砖 GG-0.6 | 114mm |
|  | 保温浇注料RFT LWI-100 | 106mm |
|  | 硅酸铝纤维板 | 50mm |
| 炉顶 （总厚度 430mm） | 浇注料RFTC MD60A | 230mm |
|  | 硅酸铝纤维毡 | 50mm |
|  | 保温浇注料RFT LWI-85 | 150mm |
|  | 采用吊挂砖及不锈钢锚固爪均布吊挂锚固 |
| 炉门 （总厚度240mm) | 浇注料RFTC MD60A | 160mm |
|  | 硅酸铝纤维板 | 80mm |
|  | 采用不锈钢锚固爪进行锚固 |
| 炉门框 | 高强浇注料RFTC QUICK50CF | 整个炉门框 |
|  | 采用不锈钢锚固爪进行锚固 |

- 施工时必须严格按照相关筑炉要求进行，所使用的材料必须为正规厂家生产并附材质报告，并经甲方验收合格方可往下进行。

- 与铝液接触的高铝砖氧化铝含量必须在80%以上（附材质报告）。

- 更换炉眼砖必须安装牢固，在使用过程中不得出现渗铝或松动移位情况，且炉眼部位为炉底最低处，以保证炉内铝液能倒干。

- 施工所需的一切物料均由乙方提供，但必须保证质量并经甲方认可，维修后两年内不得出现质量问题。

- 施工周期，每条线（一台熔炼炉、一台保温炉）的施工时间不超过一个月。

- 砌筑后的炉子容量必须保证60吨以上。

- 拆除的废旧耐火材料由乙方负责清运出现场，并按照相关法律要求妥善处理，由此产生的一切后果均与甲方无关。

- 施工要求

- 炉子砌筑应符合GB50211-2004《工业炉砌筑工程施工及验收规范》中的相关要求。

- 运至施工现场的材料均应具有质量证明书，并保证在有效期内，材料的牌号、级别和砖号等应符合标准、技术条件和设计要求。

- 受潮易变质的耐火材料不得受潮。

- 砌筑耐火制品用的泥浆的耐火度和化学成分，应同所用耐火制品的耐火度和化学成分相适应。

- 砌筑所用泥浆的稠度应按现行的行业标准《耐火泥浆稠度试验方法》YB/T521要求执行，且泥浆的最大粒径不应大于规定砖缝厚度的30%。

- 砌体的砖缝厚度应不大于2mm。

- 砌筑炉底前，应预先找平基础。必要时，应在最下一层用砖加工找平，圆形炉墙应按中心线砌筑。

- 耐火浇注料的浇注应采用振捣机具分层进行振捣，当采用插入式振动棒时，浇注层厚度不应超过振动棒作用部分长度的1.25倍，当用平板振动器时，其厚度不应超过200mm。

- 浇注料一般应连续进行浇注，在前一层浇注料初凝前，应将下一层浇注料浇注完毕。如施工间隙超过其初凝期间，应按施工缝要求进行处理

- 在炉底施工过程中，应随时检查砖缝厚度，泥浆饱满程度、各砖层上表面的平整误差和表面个点相对标高差。

- 炉底砌筑前，先将底板清扫干净。根据设计核对有关尺寸，进行定位放线，找出转炉的中心线和炉底砌砖的十字中心线。先在底板上铺上规定厚度的石棉板，铺设时要求对接平整、接缝严密。

- 砌筑中不得用有裂纹的砖。

- 浇注底部防渗层的模板支护要有足够的强度和刚性，不走形，不位移，不漏浆且要分块浇注，按要求留有膨胀缝。

- 加强劳动组织管理，技术水平高低的作业人员搭配合理，能满足工程需要。

- 加强材料和设备管理，材料的现场码放应符合要求。

- 加强安全和职业健康管理，做好安全保证措施和人员防护措施，避免安全事故和职业病的发生。施工过程中的一切安全问题均由乙方负责，甲方不负任何连带责任。

- 加强质量管理，严格执行三检(自检、专检和联检)制度，当班工作当班验收，不留隐患确保工业炉质量符合质量要求。

18、以上技术要求条款包括但不限于此，须满足生产使用单位的设备正常运行需要为准（备注：投标单位需到现场与技术联系人共同查看现场实际情况、并进行技术交流沟通）。

附件：合同条款

维 修 合 同

（仅供参考）

合同编号：WJ-CG(2021)-0000

买方：洛阳万基华实商贸有限公司                        签订时间：/年/月/日

卖方：****************有限公司                        签订地点：新安县产业集聚区

一、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：13% 税额： |
| 合计（人民币大写）： ￥： |
| 供货时间：/年/月/日前维修完毕。 |

二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准         以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任，如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式和付款时间：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同；2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应承担损失总额（含直接和间接损失）或合同总额20%的违约金（以二者高者为准，如违约金不足一万元的，按一万元计算）。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

| 买方：洛阳万基华实商贸有限公司 地址：新安县产业集聚区 邮箱：1291494242@qq.com 电话：0379-67332402 税号：91410323MA40WDXA6G 开户行：洛阳银行新安县支行 账号：676910020000003008 委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： |
| --- | --- |