洛阳万基发电有限公司

#5炉#3磨煤机衬板更换

技术要求

需方：洛阳万基发电有限公司

2021年8月

#5炉#3磨煤机衬板技术要求

一、总则：

1.1本技术要求是以国家和行业的相关技术规范标准为依据，结合洛阳万基发电有限公司磨煤机运行实际情况，提出了磨煤机衬板的技术要求。

1.2本技术要求提出的是最低限度的技 术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3供方须执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供货方在本技术要求中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4 供方须提供高质量的设备材料及技术服务，应是成熟可靠、技术先进的产品，且供货方已有相同容量机组三年以上设备成功运用经验。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方保证业主方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.7 本技术规范为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、磨煤机相关参数：

1、磨煤机型式：MGS4360双进双出钢球磨煤机

2、磨煤机铭牌出力：70t/h；     3、筒体有效内径：4250mm；

4、筒体有效长度：6140mm；      5、筒体有效容积：87.1m3

6、筒体转速：16r/min；         7、磨煤机电机功率：1700kW

8、磨煤机轴功率（最大出力时）：1421kW

9、磨煤机最大出力：设计煤种91t/h

10、磨煤机保证出力（BRL工况2台磨运行时磨煤机的出力）：84.3t/h（设计煤种,推荐装球量83 t）

11、磨煤机出、入口最大阻力：2445Pa

12、装球量、钢球直径及其分布比例

1）最大装球量：89t

2）推荐装球量：83 t（保证出力）；65 t（BMCR工况）

3）钢球直径及其分布比例：ф30：ф40：ф50=1：1：1

13、驱动装置型式：单侧电动机驱动，双轴伸。

主电动机的规范：电动机的型号：YTM710-6型   额定功率：1700kW

14、年运行小时数：8000h

三、磨煤机衬板技术要求：

1、磨煤机衬板应严格按照《磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T681—2012）标准执行，该标准所引用的其它现行有效标准，在本次采购中均视为有效版本。供货方也可提供其生产执行标准，但须高于该标准的要求。

2、依据DL/T681—2012推荐的标准，筒体衬板满足如下参数（由供货方填写）

1、衬板选用材料：BTMCr12

2、衬板化学成份（%）

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-2.0 | ≦2.0 | ≦1.5 | ≦0.06 | ≦0.06 | 11-13 | ≦1.2 | ≦3.0 | ≦2.0 |

表面硬度HRC≥50;

3、铸件表面应平整，浇口、冒口、毛刺、多肉、粘砂应清理干净，不允许有裂痕和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔、缩松、冷隔等铸造缺陷。

4、衬板的外型尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。

5、提供详细的热处理工艺。

6、衬板的外形尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。尺寸公差达到《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414）中 CT 11 级以上的规定。衬板开孔准确，能完全按照设计转向安装，否则视为不合格产品不予验收。

衬板重量公差应达到《铸件重量公差》（GB/T 11351）中 MT 10 级以上的规定。

7、衬板按过秤计量重量入库，在发生质量问题需要返厂时，只按块数清点，不再称重，产生的误差由卖方自负。

8、衬板厚度尺寸满足原图纸设计（需方不提供生产图纸）要求，衬板的厚度最薄不低于 50mm，否则视为不合格产品作退货处理。

9、衬板的螺栓孔应铸出，其孔径尺寸公差为±20，螺栓孔形状和位置公差值应符合《形状和位置公差 未注公差值》（GB/T 1184-1996）之“圆跳动公差值”不超过0.5mm。

10、衬板螺栓材质 35CrMo，表面淬火，硬度 HRC35～40，整体锻造加工；配套螺母材质 35 号钢，表面淬火，硬度 HRC25～30，8.8 级或以上强度的高强螺母；螺栓压圈材质为 Q235-A；密封垫圈材质为 4604 耐热橡胶板。

11、衬板装配面的直线度和面轮廓度公差符合下表规定。

12、衬板整体硬度偏差≯HRC5

13、衬板装配处的凸点应打磨平整，衬板应与筒体贴合紧密，螺栓紧固到位后，边缘任一处间隙最大处不大于 2mm，否则视为不合格产品。

14、衬板不允许火焰切割和焊补。

四、设备监造及要求：

监造项目表

| 序号 | 监造项目 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |
| 1 | 材质检验 | 化学成分、尺寸 |  | √ |  |
| 2 | 硬度测试 | 破坏性检测，评价衬板断面硬度偏差 |  | √ |  |

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

五、试验方法

1、表面质量用目测的方法进行。

2、化学成分的分析按GB223的规定进行，生产检验也可使用光谱分析法。

3、冲击韧性按GB229的规定进行。

4、洛氏硬度按GB230的规定进行；布氏硬度按GB231的规定进行。

5、高锰钢金相组织按GB/T 13925的规定进行；墨铸铁金相组织按GB9441的规定进行；其他材料的金相组织按GB/T 13298的规定进行。

六、检验规则

1、按《燃煤电厂磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T 681-2012）之 6“检验规则”执行。

2 、检验方法

按《燃煤电厂磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T 681-2012）之 7“试验方法”执行。

3、验收

按照以上检验方法与规则对到货衬板及紧固件进行验收。其中紧固件及密封件不在计重之列。

合同执行期间，如果卖方提供的材料有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 7 天内。

在保证期内，如发现材料有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担，同时所更换和/或修理后的材料或部件的质量保证期应重新计算。

七、标志和合格证

1、产品出厂应附有检验部门盖章的产品合格证（或质量保证书），其内容应有：

a)供货方名称；

b）产品名称（材质牌号）

c）检验结果；

d）产品图号或合同号；

e）制造日期（或编号）或生产批量号。

2、包装、贮存和运输

2.1产品检验合格后应进行防护处理和包装。

2.2产品防护、包装、贮存、运输应符合订货合同的规定。

八、供货范围和工作范围：

#5炉#3磨煤机衬板的供货、拆除及安装（包含但不限于以下内容）

本采购技术服务范围为现场测绘、产品到货后的验收、拆除及安装。

1）双进双出磨煤机筒体衬板及连接件供货；（备注：要求供货时最多类型的两种衬板每种规格多供1块，便于到现场后进行抽检）；

2）双进双出磨煤机端衬板及连接件供货；

3）旧衬板拆除、新衬板安装；

4）每套磨煤机衬板重量约52吨

5）单台磨煤机衬板明细如下：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C210503.01A | 衬板 | 32 |  |
| 2 | C210503.02A | 衬板 | 32 |  |
| 3 | C210503.03A | 端衬板 | 32 |  |
| 4 | C210503.010A | 端衬板 | 16 |  |
| 5 | C210503.04A | 端衬板 | 32 |  |
| 6 | C210503.05A | 衬板 | 256 |  |
| 7 | C210503.06A | 衬板 | 16 |  |
| 8 | C210503.07 | 螺栓 | 64 | 35CrMo |
| 9 | C210503.08 | 密封垫 | 864 | 4604耐热橡胶板 |
| 10 | C210503.09 | 垫圈 | 864 | Q235AF |
| 11 | GB/T6170-2000 | 螺母M30 | 864 | 8级 |
| 12 | GB/T6172.1-2000 | 螺母M30 | 864 | 05级 |
| 13 | C210503.11 | 螺栓 | 32 | 35CrMo |
| 14 | C210503.12 | 螺栓 | 128 | 35CrMo |
| 15 | C210503.13 | 螺栓 | 640 | 35CrMo |

九、对供货方资质要求。

1、具有独立订立合同的权力、履行合同能力和承担民事责任的企业法人；

2、在专业技术、人员组织、设备设施、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3、具有完善的质量保证体系；

4、具有供货内容相同/相近5批次，有连续运行3年以上30万机组运行经验，质量可靠；

5、具有良好的银行资信和商业信誉；

6、供货方安装前应提供完善的安装方案；

7、衬板安装期间，供方应对现场施工人员安全负责，供方人员应服从需方人员管理。

十、验收质量标准：

1、衬板化学成份（%）

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-2.0 | ≦2.0 | ≦1.5 | ≦0.06 | ≦0.06 | 11-13 | ≦1.2 | ≦3.0 | ≦2.0 |

表面硬度HRC≥50;

2、铸件表面应平整，浇口、冒口、毛刺、多肉、粘砂应清理干净，不允许有裂痕和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔、缩松、冷隔等铸造缺陷。

3、衬板的尺寸公差符合图样或最新国标规定，衬板尺寸与原衬板相符合，衬板波形最薄处不小于50mm，波形最厚处不小于88mm。

4、衬板机械性能：硬度 HRC55-62、抗弯强度：735-1130N/mm2、冲击韧性 6-10J/mm2。

5、衬板的螺栓孔应铸出，其孔径尺寸公差为±20，螺栓孔形状和位置公差值应符合《形状和位置公差 未注公差值》（GB/T 1184-1996）之“圆跳动公差值”不超过0.5mm。

6、衬板的外形尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。尺寸公差达到《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414）中 CT 11 级以上的规定。衬板开孔准确，能完全按照设计转向安装，否则视为不合格产品不予验收。

衬板重量公差应达到《铸件重量公差》（GB/T 11351）中MT10级以上的规定。

7、衬板按过秤计量重量入库，在发生质量问题需要返厂时，只按块数清点，不再称重，产生的误差由卖方自负。

8、衬板厚度尺寸满足原图纸设计（需方不提供生产图纸）要求，衬板的厚度最薄不低于 50mm，否则视为不合格产品作退货处理。

9、衬板螺栓材质 35CrMo，表面淬火，硬度 HRC35～40，整体锻造加工；配套螺母材质 35 号钢，表面淬火，硬度 HRC25～30，8.8 级或以上强度的高强螺母；螺栓压圈材质为 Q235-A；密封垫圈材质为 4604 耐热橡胶板。

10、衬板装配面的直线度和面轮廓度公差符合下表规定。

11、衬板整体硬度偏差≯HRC5

12、衬板装配处的凸点应打磨平整，衬板应与筒体贴合紧密，螺栓紧固到位后，边缘任一处间隙最大处不大于 2mm，否则视为不合格产品。

13、衬板不允许火焰切割和焊补。

14、安装衬板的磨煤机商业运行 168 小时后紧固筒体衬板和端衬板螺栓。

十一、履约期限：

单套磨煤机衬板供货周期为签到合同后20天内

每套衬板的拆除及安装时间不超过10天；

十二、质保期:

磨煤机衬板质保期三年。若三年内由于供方衬板质量问题或安装质量问题导致发生故障、或停机，运行参数异常等，供方将在接到通知36小时内免费派维修人员到现场检查处理或免费更换衬板。

发电公司检修部

二0二一年八月二十五日